7.3.2  沥青混合料允许偏差，应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2  沥青混合料允许偏差和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 级配 | 通过4.75mm筛孔以上±6% 通过2.36mm筛孔以下±5% 通过O.075mm筛孔±2% | 每机每台班或500t不少于1次 | 沥青抽提后集料 筛分试验 |
| 2 | 沥青含量(油石比) | ±0.3% |  | 沥青抽提试验 |

注：有特殊要求的沥青混合料应符合设计要求。

6.8.1  水泥稳定粒料基层的无侧限抗压强度及压实度，应符合设计要求和表6.8.1的规定。

表6.8.1  水泥稳定粒料基层主控项目允许偏差表

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差 |  | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围（m2） | 点数 |  |
| 1 | 无侧限抗压强度(MPa) | R7符合设计要求 |  | 2000 | 1 | 检查试验报告 |
| 2 | 压实度 | 快速路、主干路 | ≥97% | 1000 | 1 | 灌砂法(见DB13（J）54-2005附录C) |
|  |  | 次干路、支路 | ≥95% |  |  |  |

注：1  以规定的温度和湿度下6d、浸水1d的7d的无侧限抗压强度为准。

2  水泥稳定粒料自拌合到碾压完成不应超过4h。

3  本表中压实度采用重型击实标准。

4  水泥稳定土可用此表进行检验。

6.7.1  石灰粉煤灰稳定砂砾（碎石）基层的无侧限抗压强度及压实度，应符合设计要求和表6.7.1的规定。

表6.7.1  石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层主控项目允许偏差表

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差 |  | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围（m2） | 点数 |  |
| 1 | 无侧限抗压 强度(MPa) | R7符合设计要求 |  | 2000 | 1 | 检查试验报告 |
| 2 | 压实度 | 快速路、主干路 | ≥97% | 1000 | 1 | 灌砂法(见DB13（J）54-2005附录C) |
|  |  | 次干路、支路 | ≥95% |  |  |  |

注：1  以规定温度和湿度6d、浸水1d的7d无侧限抗压强度为准。

2  试件数量和试模尺寸均需依据所稳定粒料的最大粒径选定。

3  本表压实度为重型击实标准。

6.6.2  石灰土类基层压实度，应符合表6.6.1的规定。

表6.6.1  石灰土类基层主控项目允许偏差表

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差 |  | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围（m2） | 点数 |  |
| 1 | 无侧限抗压 强度(MPa) | R7符合设计要求 |  | 2000 | 1 | 检查试验报告 |
| 2 | 压实度 | 快速路、主干路 | ≥97% | 1000 | 1 | 用环刀法(见DB13（J）54-2005附录C) |
|  |  | 次干路、支路 | ≥95% |  |  |  |

注：1  本节包括掺入一定比例的碎（砾）石、天然砂砾或工业废渣等材料铺筑的基层。

2  以规定温度和湿度下养护6d、浸水1d的7d的无侧限抗压强度为准。

3  本表中压实度采用重型击实标准。